# Цирконий

| i | E | u | t | c | in | e | e | з(e) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.5-10.5 МэВ | 0.48 | 4.20 | 0.010 | 1.75 | 2.44 | 0.75 | 0.068 | 0.0055 |
| 2 | 4.0-6.5 МЭВ | 0.48 | 3.90 | 0.004 | 1.65 | 2.25 | 0.58 | 0.069 | 0.0092 |
| 3 | 2.5-4.0 МэВ | 0.48 | 4 . 30 | 0.004 | 1.35 | 2.95 | 0.43 | 0.091 | 0.0126 |
| 4 | 1.4-2.5 МЭВ | 0.57 | 5.00 | 0.005 | 0.73 | 4.27 | 0.37 | 0 . 104 | 0.0139 |
| 5 | 0.8-1.4 МэВ | 0.57 | 6.80 | 0.010 | 0.20 | 6.59 | 0. 36 | 0.163 | 0.0141 |
| 6 | 0.4-0.8 МэВ | 0.69 | 8.50 | 0.013 | 0.00 | 8.49 | 0. 27 | 0.198 | 0.0161 |
| 7 | 0.2-0.4 МэВ | 0.69 | 7.80 | 0.013 | - | 7.79 | 0.14 | 0.214 | 0.0190 |
| 8 | 0.1-0.2 МэВ | 0.69 | 8.80 | 0.014 | - | 8.79 | 0.08 | 0.259 | 0.0203 |
| 9 | 46.5-100 кэВ | 0.77 | 8. 20 | 0.018 | - | 8.18 | 0.04 | 0.224 | 0.0211 |
| 10 | 21.5-46.5 кэВ | 0.77 | 9.40 | 0.022 | - | 9.38 | 0. 02 | 0. 263 | 0.0216 |
| 11 | 10.0-21.5 кэВ | 0.77 | 7.80 | 0.027 | - | 7.77 | 0.01 | 0.220 | 0.0218 |
| 12 | 4.65-10.0 кэВ | 0.77 | 9. 00 | 0.030 | - | 8.97 | 0.01 | 0.254 | 0.0218 |
| 13 | 2.15-46.5 кэВ | 0.77 | 8.00 | 0.035 | - | 7 .96 | 0.01 | 0.225 | 0.0218 |
| 14 | 1.0-2.15 кэВ | 0.77 | 7.18 | 0.047 | - | 7.13 | 0.01 | 0 .202 | 0.0218 |
| 15 | 465-1000 эВ | 0.77 | 6.52 | 0.163 | - | 6.36 | 0 . 01 | 0 . 180 | 0.0218 |
| 16 | 215-465 эВ | 0.77 | 8.88 | 0.980 | - | 7.90 | 0.01 | 0.224 | 0.0218 |
| 17 | 100-215 эВ | 0.77 | 6.29 | 0.093 | - | 6.20 | 0.01 | 0.176 | 0.0218 |
| 18 | 46.5-100 эВ | 0.77 | 6.20 | 0.004 | - | 6.20 | 0.01 | 0. 176 | 0.0218 |
| 19 | 21.5-46.5 эВ | 0.77 | 6.20 | 0.005 | - | 6.20 | 0.01 | 0.176 | 0.0218 |
| 20 | 10.0-21.5 эВ | 0.77 | 6.21 | 0.008 | - | 6.20 | 0. 01 | 0.176 | 0.0218 |
| 21 | 4.65-10.0 эВ | 0.77 | 6.21 | 0.011 | - | 6.20 | 0. 01 | 0. 176 | 0.0218 |
| 22 | 2.15-4.65 эВ | 0.77 | 6.22 | 0.016 | - | 6.20 | 0.01 | 0.176 | 0.0218 |
| 23 | 1.0-2.15 эВ | 0.77 | 6. 22 | 0.024 | - | 6.20 | 0.01 | 0.176 | 0.0218 |
| 24 | 0.465-1.0 эВ | 0.77 | 6.24 | 0.036 | - | 6.20 | 0.01 | 0. 176 | 0.0218 |
| 25 | 0.215-0.465эВ | 0.77 | 6. 25 | 0.052 | - | 6.20 | 0.01 | 0.176 | 0.0218 |
| Т | 0.0252 эВ | - | 6. 38 | 0.185 | - | 6.20 | 0.01 | — | - |

### Матрица неупругого рассеяния для циркония

| i | in(ii+k) при k равном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.42 | 0.51 | 0.44 | 0.19 | 0.05 | 0.02 | - | - |
| 2 | 0.01 | 0.06 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 0.21 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | - | - |
| 3 | 0.10 | 0.40 | 0.31 | 0.30 | 0.16 | 0.06 | 0 . 02 | - | - | - | - |
| 4 | 0.07 | 0.25 | 0.29 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 5 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |